反渗透膜分离实验

一.实验目的

1．了解膜的结构和影响膜分离效果的因素，包括膜材质、压力和流量等。

2．了解膜分离的主要工艺参数，掌握膜组件性能的表征方法。

3. 了解和熟悉反渗透膜分离的工艺过程。

二.基本原理

膜分离技术是最近几十年迅速发展起来的一类新型分离技术。膜分离是以对组分具有选择性透过功能的人工合成的或天然的高分子薄膜（或无机膜）为分离介质，通过在膜两侧施加（或存在）一种或多种推动力，使原料中的某组分选择性地优先透过膜，从而达到混合物的分离，并实现产物的提取、浓缩、纯化等目的的一种新型分离过程。其推动力可以为压力差（也称跨膜压差）、浓度差、电位差、温度差等。膜分离过程有多种，不同的过程所采用的膜及施加的推动力不同，通常称进料液流侧为膜上游、透过液流侧为膜下游。

微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）与反渗透（RO）都是以压力差为推动力的膜分离过程，当膜两侧施加一定的压差时，可使一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜，而微粒、大分子、盐等被膜截留下来，从而达到分离的目的。

四个过程的主要区别在于被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构与性能。微滤膜的孔径范围为0.05～10μm，所施加的压力差为0.015～0.2MPa；超滤分离的组分是大分子或直径不大于0.1μm的微粒，其压差范围约为0.1～0.5MPa；反渗透常被用于截留溶液中的盐或其他小分子物质，所施加的压差与溶液中溶质的相对分子质量及浓度有关，通常的压差在2MPa左右，也有高达10MPa的；介于反渗透与超滤之间的为纳滤过程，膜的脱盐率及操作压力通常比反渗透低，一般用于分离溶液中相对分子质量为几百至几千的物质。

2.1微滤与超滤

微滤过程中，被膜所截留的通常是颗粒性杂质，可将沉积在膜表明上的颗粒层视为滤饼层，则其实质与常规过滤过程近似。本实验中，以含颗粒的混浊液或悬浮液，经压差推动通过微滤膜组件，改变不同的料液流量，观察透过液测清液情况。

对于超滤，筛分理论被广泛用来分析其分离机理。该理论认为，膜表面具有无数个微孔，这些实际存在的不同孔径的孔眼像筛子一样，截留住分子直径大于孔径的溶质和颗粒，从而达到分离的目的。应当指出的是，在有些情况下，孔径大小是物料分离的决定因数；但对另一些情况，膜材料表面的化学特性却起到了决定性的截留作用。如有些膜的孔径既比溶剂分子大，又比溶质分子大，本不应具有截留功能，但令人意外的是，它却仍具有明显的分离效果。由此可见，膜的孔径大小和膜表面的化学性质将分别起着不同的截留作用。

2.2膜性能的表征

一般而言，膜组件的性能可用截留率（R）、透过液通量（J）和溶质浓缩倍数（N）来表示。

（1—1）

式中， R－截流率；

－原料液的浓度，kmol/m3；

－透过液的浓度，kmol/m3。

对于不同溶质成分，在膜的正常工作压力和工作温度下，截留率不尽相同，因此这也是工业上选择膜组件的基本参数之一。

(1—2)

式中， J －透过液通量，L/(m2h)

－透过液的体积，L；

S －膜面积，m2；

t －分离时间，h。

其中，，即透过液的体积流量，在把透过液作为产品侧的某些膜分离过程中（如污水净化、海水淡化等），该值用来表征膜组件的工作能力。一般膜组件出厂，均有纯水通量这个参数，即用日常自来水（显然钙离子、镁离子等成为溶质成分）通过膜组件而得出的透过液通量。

(1—3)

式中， N—溶质浓缩倍数；

－浓缩液的浓度，kmol/m3；

－透过液的浓度，kmol/m3。

该值比较了浓缩液和透过液的分离程度，在某些以获取浓缩液为产品的膜分离过程中（如大分子提纯、生物酶浓缩等），是重要的表征参数。

三.实验装置与流程

本实验装置均为科研用膜，透过液通量和最大工作压力均低于工业现场实际使用情况，实验中不可将膜组件在超压状态下工作。主要工艺参数如表1-1。

| 膜组件 | 膜材料 | 膜面积/m2 | 最大工作压力/Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 反渗透(RO) | 芳香聚纤胺 | 0.4 | 0.9 |

表1-1膜分离装置主要工艺参数

反渗透可分离分子量为100级别的离子，实验常取0.5％浓度的硫酸钠（本次实验用氯化钠）水溶液为料液，浓度分析采用电导率仪，即分别取各样品测取电导率值，然后比较相对数值即可。

图1-1膜分离流程示意图

1－料液灌；  2－低压泵；  3－高压泵；  4－预过滤器；   5－预过滤液灌；

6－配液灌；  7－清液灌；  8－浓液灌；  9－清液流量计； 10－浓液流量计；

11－膜组件； 12－压力表； 13－排水阀

四．实验步骤及方法

（1）用清水清洗管路，通电检测高低压泵，温度、压力仪表是否正常工作。

（2）在配料槽中配置实验所需料液，打开低压泵，料液经预过滤器进入预过滤液槽。

（3）低压预过滤4-5min后，开启高压泵，分别将清液、浓液转子流量计打到一定的开度，实验过程中可分别取样。

（4）若采用大流量物料（与实验量产有关），可在底部料槽中配好相应浓度料液。

（5）实验结束，可在配料槽中配置消毒液（常用1％甲醛，根据物料特性）打入各膜芯中。

（6）对于不同膜分离过程实验，可采用安装不同膜组件实现。

五．实验数据处理与讨论

(1)料液浓度计算：

常温常压下，电导率与溶液浓度关系曲线如图1所示：

图1 电导率与溶液浓度关系曲线

氯化钠溶液电导率与质量浓度之间的关系为：

k=1659.464*C-2339.285

式中k为电导率，单位μs/cm；C为溶液浓度，单位g/L。

分别计算原料液浓度C0、透过液浓度CP和浓缩液浓度CR，单位kmol/m3 。

(2)膜组件性能表征：

利用公式：

计算截留率R

式中， R－截流率；

－原料液的浓度，kmol/m3；

－透过液的浓度，kmol/m3。

六．思考题

1. 常用膜分离技术有哪些？其特点和用途各是什么？

2. 膜分离装置中预过滤器的作用有哪些？

3. 为什么随着分离时间的进行，膜的通量越来越低？